Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał podbudowy pod kostkę polbruk w następujący sposób:

N01 CHODNIK PRZY ULICY

6,0 cm – nawierzchnia z kostki typu polbruk o wym. 10x20

4,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4

10,0 cm – beton C8/10

10,0 cm – pospółka zagęszczana mechanicznie

N02 DROGA

8,0 cm – nawierzchnia z kostki typu polbruk o wym. 10x20

4,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4

15,0 cm – beton C8/10

10,0 cm – pospółka zagęszczana mechanicznie

N03 MIEJSCA POSTOJOWE I PLAC MANEWROWY

8,0 cm – nawierzchnia z kostki typu polbruk o wym. 10x20

4,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4

15,0 cm – beton C8/10

10,0 cm – pospółka zagęszczana mechanicznie

N04 CHODNIK, PLAC

6,0 cm – nawierzchnia z kostki typu polbruk o wym. 10x20

4,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4

10,0 cm – beton C8/10

10,0 cm – pospółka zagęszczana mechanicznie

N04 SCHODY GRUNTOWE

6,0 cm – nawierzchnia z kostki typu polbruk o wym. 10x20

4,0 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4

10,0 cm – beton C8/10

10,0 cm – pospółka zagęszczana mechanicznie